VARSUN 2.0 COLLETTORE SOLARE

Collettore solare piano per installazioni orizzontali e verticali avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- Assorbitore in alluminio ad elevata selettività con saldatura laser, resistente alle elevate temperatura con trattamento applicato sottovuoto.

- Vetro prismatico di copertura temperato spessore 3,2mm, ad alta trasparenza.

- Vasca di contenimento in alluminio con profili in alluminio anodizzato e guarnizioni in gomma EPDM con giunti ad angolo galvanizzati.

- Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità di spessore 40mm.

Dati tecnici principali:

- Superficie totale collettore: 2,02 mq.

- Superficie assorbente netta: 1,84 mq.

- Rendimento ottico dell’assorbitore: 80,8%.

- Coefficiente di dispersione termica dell’assorbitore k1: 3,55 W/mq K.

- Coefficiente di dispersione termica dell’assorbitore k2: 0,0152 W/mq K.

- Assorbimento massimo: 95%.

- Trasmissione vetro: 91%.

- Pressione max. di esercizio assorbitore: 10 bar.

- Temperatura max. di esercizio assorbitore in stand-by: 192°C.

- Contenuto d’acqua: 1,5 Litri.

- Dimensioni di ingombro (Larghezza x Profondità x Lunghezza): 1170mm x 83mm x 1730mm.

- Peso a vuoto: 31 kg.

- Certificazioni: CE 97/23 – EN 12975 – TÜV 0036.

- Garanzia: 10 anni.

Marca YGNIS – Modello: VARSUN 2.0 COLLETTORE SOLARE